|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 10.04.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 27.10.99г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### EM 0556/XX; ### ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОПИТКА на основе растворителя. Цвет:; 00 – прозрачный 08 – красный 22 – черный 42 - зеленый; 51 – каштановый 84 – орех Бреннера 85 – лиственница 90 – красное дерево; 91 – дугласия 92 – грецкий орех 93 – бледный орех 94 – средний орех 95 – темный орех. Область применения:; Наружная столярка, оконные рамы, деревянные дома, заборы и т.п.. Способ нанесения:; Погружение, нанесение поливом, кистью, распылителем.. Рецептура смешивания:; Готова к употреблению. При необходимости добавить DE 703 (5–20%).. ## Технические характеристики; EM 556/00; EM 556/XX. Сухой остаток (%):; 16,5  1; От 13 до 23. Удельная плотность (кг/л):; 0,850  0,030; 0,860  0,030. Вязкость в секундах (DIN 2 при 20ºС):; 50  5; 53  5. ## Подготовка окрашиваемой поверхности Тщательно очистите поверхность древесины, удалите старые покрытия. Удалите следы масел, смол, воска и т.п. используя растворитель DS 5. ## Общие характеристики Время сушки (при 100 г/кв.м и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 60-70 минут 3-4 часа 24 часа. Ускоренная сушка (100 г/м2):; Горячий воздух при 30-40ºС с хорошей вентиляцией.. Укрывистость (м2/кг):; 10-16. Интервал между нанесением слоев:; Не менее 8 часов. Количество слоев:; От 1 до 4 в зависимости от области применения.. Абразивная обработка:; Не ранее, чем через 16 часов.. Последующие покрытия:; EZ 55**, EZ 80**, EZ 83**, EL 133, EL 651 Не ранее, чем через 8 часов. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. ЕМ 556/ХХ – это пропитка для декоративной и защитной обработки древесины вне помещений. Предотвращает поражение грибками и плесенью. Это погодостойкий состав, не подверженный шелушению. Он не требует особого ухода и может наноситься поверх существующих слоев ЕМ 556/ХХ без необходимости соскребать или сдирать пленку с поверхности. Он полностью впитывается в древесину и не оставляет темных потеков в местах концентрации. После высыхания пленка имеет атласный отлив и безопасна для человека, животных и растений. ЕМ 556/00 – это прозрачный состав, не содержащий пигментов и, имеющий пониженную стойкость к ультрафиолету. Это можно компенсировать, нанеся два слоя EZ 5500 поверх слоя EM 556/00. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 10.04.01 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 27.10.99г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### EM 556/XX; ### ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОПИТКА на основе растворителя. Внимание Хорошо размешать перед применением, особенно цветные пропитки. Во избежание риска самопроизвольного возгорания, тщательно убирайте место работы в конце каждого рабочего дня, удаляйте сухой состав с вентиляторов и с пола, и выносите тряпки, покрытые пропиткой и разбавителем за пределы помещения. Распыление должно осуществляться в кабинах с хорошей вытяжной системой. ВНИМАНИЕ: ПРОСТУПАНИЕ СМОЛ ДРЕВЕСИНЫ Многие породы древесины, особенно хвойные, как, например, сосна, лиственница, дугласия, ель, имеют высокое содержание смол в капиллярах и у сучьев. Эти смолы практически невозможно удалить путем сушки или блокировать какими-либо покрытиями. Рано или поздно нагрев массива древесины солнечными лучами вызывает их проступание. Тем не менее, единственным следствием этого будет нарушение внешнего вида покрытия, в то время как качество его пленки не пострадает. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |