|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.09.97 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 27.06.96г. КОД ОПИСАНИЕ EM 0551/XX ПРОЗРАЧНЫЙ АЛКИДНЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК Цвет: 00 – прозрачный, 13 - белый Область применения: Дверные и оконные рамы, наружные и внутренние части деревянных домов и т.д. Способ нанесения: Воздушные, безвоздушные и электростатические рас- пылители. Рецептура смешивания: При необходимости 10-30% DE 703 в соответствии со способом нанесения и рекомендованным подходом. Технические характеристики EM 551/00 EM 551/13 Сухой остаток (%): 29 ( 1 53 ( 1 Удельная плотность (кг/л): 0,927 ( 0,030 1,080 ( 0,030 Вязкость (при 20ºС): 19 ( 3 (DIN 4) 15 ( 3 (DIN 8) Время высыхания (100 г/м2 при 20ºС): Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование: 40 мин 2 часа 24часа Ускоренная воздушная сушка: Подсушка: Горячий воздух при 40ºС: Охлаждение: 50 мин 3 часа 50 мин Укрывистость (м2/кг): 8–11 Рекомендуемый расход (г/м2): Минимум 50, максимум 130 Количество слоев: 1 Абразивная обработка: Выждать минимум 24 часа. Покрытие краской: Через минимум 24 часа покрыть прозрачным отделоч- ным лаком (EZ 55**, EZ 83**, EZ 84**, EL 133) или пигментированными лаками (EZ 8430/XX). Срок годности: При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка. Подготовка окрашиваемой поверхности: Прозрачной пропиткой EM 557 (для EM 551/00 и EM 551/13); EM 556/XX или AM 548/XX (для EM 551/00). Общие характеристики: ЕМ 551/ХХ, является алкидным грунтом, не содержащим стеаратов. Он имеет хорошую стойкость к отслаиванию и должен наноситься распылителем на древесный материал, обработанный консервирующей пропиткой на основе растворителя (ЕМ 556/ХХ, EM 557) или на водной основе (АМ 548/ХХ). Он не содержит биоцидных веществ и не может заменять собой первый слой консервирующей пропитки в качестве защиты от грибков и плесени. ЕМ 551/ХХ, может наноситься вертикально без риска потеков. Однако нет смысла и даже вредно наносить толстые слои, поскольку это может неблагоприятно сказаться на состоянии ошкуренной поверхности и привести к отслаиванию нанесенной впоследствии отделочной краски. Поэтому мы настоятельно рекомендуем придерживаться предписанного в Технических характеристиках расхода, с применением безвоздушных распылителей с соплом 9, и разводить грунт 30% разбавителя DE 703 при горизонтальном нанесении (избегайте затопления и перегрузки изделия). |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |
|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.09.97 |
|  | Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 27.06.96г. КОД ОПИСАНИЕ EM 551/XX ПРОЗРАЧНЫЙ АЛКИДНЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК Как и все комплексные белые грунты, ЕМ 551/13 чувствителен к смоле, содержащейся в дереве (главным образом в сучках), которая препятствует высыханию пленки и оставляет желтые пятна на поверхности. По этой причине рекомендуется использовать дерево без сучков и избегать высокосмолистых пород (сосна, ель, лиственница). Лучше всего подойдут тсуга и дугласия. Специальные инструкции: Во избежание риска самопроизвольного возгорания, тщательно убирайте место работы в конце каждого рабочего дня, удаляйте сухой состав с вентиляторов и с пола, и выносите тряпки, покрытые пропиткой и разбавителем за пределы помещения. Распыление должно осуществляться в кабинах с хорошей вытяжной системой. Если используются разбавители более медленно испаряющиеся, чем DE 703, то часть разбавителя может оставаться в пленке покрытия в течение долгого времени, влияя на шлифовку и на устойчивость к отслаиванию. На высыхании ЕМ 551/ХХ, отражается низкая температура и высокая относительная влажность. Для достижения наилучших результатов, ЕМ 551/ХХ, должен сушиться в хорошо вентилируемых помещениях при температуре не ниже 13-15°С. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |