|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.09.97 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 27.06.96г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### EM 0551/XX; ### ПРОЗРАЧНЫЙ АЛКИДНЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК. Цвет:; 00 – прозрачный, 13 - белый. Область применения:; Дверные и оконные рамы, наружные и внутренние части деревянных домов и т.д.. Способ нанесения:; Воздушные, безвоздушные и электростатические рас- пылители.. Рецептура смешивания:; При необходимости 10-30% DE 703 в соответствии со способом нанесения и рекомендованным подходом.. ## Технические характеристики; EM 551/00; EM 551/13. Сухой остаток (%):; 29  1; 53  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,927  0,030; 1,080  0,030. Вязкость (при 20ºС):; 19  3 (DIN 4); 15  3 (DIN 8). Время высыхания (100 г/м2 при 20ºС):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование:; 40 мин 2 часа 24часа. Ускоренная воздушная сушка:; Подсушка: Горячий воздух при 40ºС: Охлаждение:; 50 мин 3 часа 50 мин. Укрывистость (м2/кг):; 8–11. Рекомендуемый расход (г/м2):; Минимум 50, максимум 130. Количество слоев:; 1. Абразивная обработка:; Выждать минимум 24 часа.. Покрытие краской:; Через минимум 24 часа покрыть прозрачным отделоч- ным лаком (EZ 55**, EZ 83**, EZ 84**, EL 133) или пигментированными лаками (EZ 8430/XX).. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка окрашиваемой поверхности: Прозрачной пропиткой EM 557 (для EM 551/00 и EM 551/13); EM 556/XX или AM 548/XX (для EM 551/00). Общие характеристики: ЕМ 551/ХХ, является алкидным грунтом, не содержащим стеаратов. Он имеет хорошую стойкость к отслаиванию и должен наноситься распылителем на древесный материал, обработанный консервирующей пропиткой на основе растворителя (ЕМ 556/ХХ, EM 557) или на водной основе (АМ 548/ХХ). Он не содержит биоцидных веществ и не может заменять собой первый слой консервирующей пропитки в качестве защиты от грибков и плесени. ЕМ 551/ХХ, может наноситься вертикально без риска потеков. Однако нет смысла и даже вредно наносить толстые слои, поскольку это может неблагоприятно сказаться на состоянии ошкуренной поверхности и привести к отслаиванию нанесенной впоследствии отделочной краски. Поэтому мы настоятельно рекомендуем придерживаться предписанного в Технических характеристиках расхода, с применением безвоздушных распылителей с соплом 9, и разводить грунт 30% разбавителя DE 703 при горизонтальном нанесении (избегайте затопления и перегрузки изделия). |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.09.97 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 27.06.96г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### EM 551/XX; ### ПРОЗРАЧНЫЙ АЛКИДНЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК. Как и все комплексные белые грунты, ЕМ 551/13 чувствителен к смоле, содержащейся в дереве (главным образом в сучках), которая препятствует высыханию пленки и оставляет желтые пятна на поверхности. По этой причине рекомендуется использовать дерево без сучков и избегать высокосмолистых пород (сосна, ель, лиственница). Лучше всего подойдут тсуга и дугласия. Специальные инструкции: Во избежание риска самопроизвольного возгорания, тщательно убирайте место работы в конце каждого рабочего дня, удаляйте сухой состав с вентиляторов и с пола, и выносите тряпки, покрытые пропиткой и разбавителем за пределы помещения. Распыление должно осуществляться в кабинах с хорошей вытяжной системой. Если используются разбавители более медленно испаряющиеся, чем DE 703, то часть разбавителя может оставаться в пленке покрытия в течение долгого времени, влияя на шлифовку и на устойчивость к отслаиванию. На высыхании ЕМ 551/ХХ, отражается низкая температура и высокая относительная влажность. Для достижения наилучших результатов, ЕМ 551/ХХ, должен сушиться в хорошо вентилируемых помещениях при температуре не ниже 13-15°С. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |