|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 24.01.08 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 30.03.98г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### SC 6849/00; ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ. Область применения:; Деревянные панели, мебель, детали из массива дре- весины, столешницы.. Способ нанесения:; Втирание, распыление с последующим втиранием, вальцовая машина, кисть.. Рецептура смешивания: Часть А Морилка Растворитель; SC 6849 XM 7100 XS 7; по весу (кг) 100 5-20 0-20. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 66 ± 1. Плотность (кг/л):; 1,251 ± 0,030. Вязкость (по Брукфилду при 20ºС):; 4000 ± 1000 cps. Интервал между слоями:; От 1 часа. Количество слоев:; Максимум 2. Время сушки (при 100 г/м2 и 20ºС):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: До шлифования: До нанесения следующих слоёв:; 5 минут 20 минут 90 минут 90 минут. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Общие свойства: SC 6849 – это порозаполнитель для древесины, обеспечивающий высокое заполнение пор даже на очень пористых породах. После нанесения (кистью, распылением, втиранием или вальцами) удалите тряпкой избыток материала. Время для протирания – примерно 20 минут после нанесения. SC 6849 может использоваться отдельно или в смеси с морилками серии ХМ 7100/ХХ. При использовании в смеси с морилками ХМ 7100/ХХ операции окрашивания древесины и заполнения пор объединяются, при этом всегда получается равномерная окраска без изменения оттенков цвета на больших поверхностях и на участках с разной степенью впитывания. Предупреждение: В летнее время или в тропическом климате рекомендуется добавлять медленно испаряющийся раствори- тель, например XS 7. Чтобы избежать проблем с адгезией, строго следуйте указанному времени до нанесе- ния последующих слоёв. В случае более длительной сушки (например, один день), предлагается лёгкое шлифование. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |