|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 12.06.03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 09.09.97г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### SU 0220/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК. Область применения:; Мебель, токарные изделия.. Способ нанесения:; Покрасочные пистолеты, валик, лаконаливочная ма- шина, погружение.. Рецептура смешивания:; 30-40% разбавителя DS 5 для распылителя, лакона- ливочной машины и погружения; 5-10% разбавителя DS 5 для нанесения валиком.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 28  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,950  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 110  5. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 10 – максимум 150 на один слой. Количество слоев:; Максимум 3. Интервал между слоями:; Минимум 30 минут. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Полное высыхание:; 5-10 минут 25-35 минут 6 часов. Ускоренная сушка (100 г/м2):; При комнатной температуре: При 50С: Охлаждение:; 20 минут 80 минут 20 минут. Абразивная обработка:; Выждать минимум 6 часов. Последующие покрытия:; Выждать минимум 6 часов. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка окрашиваемой поверхности Водной пропиткой (АС 600/ХХ) или пропиткой на основе растворителя (ХМ 7100/ХХ, ХМ 8000/ХХ). Общие характеристики SU 220 является грунтовкой с высоким содержанием высококачественной нитроцеллюлозы и поэтому обла- дает высокой прозрачностью, способностью к быстрому высыханию и возможностью абразивной обработки. При очень влажной или жаркой погоде добавить 2-5% разбавителя против помутнения XS 7 вместе с разбавителем DT 5 для предупреждения помутнения и обеспечения хорошей текучести. Если желательны светлые оттенки, добавить пропитки серии ХС 1900/ХХ. Специальные инструкции На грунтовку SU 220 можно наносить только отделочные покрытия на основе нитроцеллюлозы, например, SZ 10, SZ 12 и SL 200. Не пользоваться полиуретановыми или отделочными покрытиями кислотного отверждения. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |