|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 07.09.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 28.02.07. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### SU 29**/00; ### БЫСТРОСОХНУЩИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ НИТРОКОМБИ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК. Глянец:; 10, 20, 35. Область применения:; Плоские поверхности. Способ нанесения:; Распылитель и гардинное нанесение.. Рецептура смешивания: Часть А: Часть В: (отвердитель): Растворитель:; По весу (кг) SU29**/00 100 TH0759/00 10 DS1105/00 30-40 (распылитель) 10-15 (гардинное нанесение). ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 28  2. Удельная плотность (кг/л):; 0,960  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 60’  4’. Общие характеристики:. Жизнеспособность:; 4 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 70 – максимум 120. Количество слоев:; Максимум 2. Интервал между слоями:; Минимум 30 минут- макс.4 часа. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Полное высыхание:; 5-7 минут 15-20 минут 45-50 минут. Ускоренная сушка ( г/м2):; При сушке теплым воздухом 40-60ºс штабелирование возможно через 15 минут. Срок годности:; 36 После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. SU29**/00 – это быстросохнущий самогрунтующийся лак, который гарантирует отличную прочную поверх- ность, подходит как для несения распылителем, так и гардинным нанесением на любые панели. Альтернативные отвердители Для того, чтобы улучшить эластичность пленки отвердитель TH0759/00 может быть заменен отвердителем ТН0784/00, в той же пропорции. Подготовка окрашиваемой поверхности Водной пропиткой (АС 600/ХХ) или пропиткой на основе растворителя ХМ 8000/ХХ. Специальные инструкции Чтобы всегда гарантированно получать однородно матовую поверхность, очень важно тщательно переме- шивать SU29**/00 перед нанесением, предпочтительно шпателем. Если необходимо получить светлый оттенок лака, используется серия концентрированных морилок ХС1900/ХХ. В летнее время мы рекомендуем использовать медленно-сохнущий растворитель DT1146/00. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |