|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 07.05.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 10.09.09г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TR 4027 - XT 4028; ### БАРЬЕРНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ МАССИВА И ШПОНА СМОЛИСТЫХ ПОРОД. Область применения:; Барьерный грунт для шпона и массива древесины с высоким содержанием маслянистых веществ (пали- сандр, тик и т.п.), которые могут влиять на сушку и снижать адгезию лакокрасочных покрытий.. Способ нанесения:; Покрасочные пистолеты и валковая окрасочная маши- на.. Рецептура смешивания при распылении:; TR 4027 XT 4028 DT 452; по весу (кг) 100 20 50 - 100. Рецептура смешивания при нанесении вальцами:; TR 4027 XT 4028 DT 41; по весу (кг) 100 10 20. ## После приготовления смеси следует подавать ее прямо на валки без использования насосов. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; TR 4027 XT 4028; 30  1 8  1. Удельная плотность (кг/л):; TR 4027 XT 4028; 1,000  0,030 0,884  0,030. Вязкость (DIN 4 при 20ºС):; TR 4027 XT 4028; 12”  1” 13”  1”. Жизнеспособность (при 20С):; 30 минут для валкового нанесения, 4 часа при распы- лении. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 10, максимум 50. Количество слоев:; От 1 до 3 при необходимости. Время сушки:; 60 секунд горячим воздухом для валкового способа нанесения (10 г/м2) 1 час при комнатной температуре для распыления. Нанесение последующих слоев:; При нанесении распылением полиэфирных лаков надо выждать не менее 4 часов, но не более 12 часов. После 12 часов рекомендуется произвести легкую абразивную обработку, используя шлифовальную бумагу Р320.. Срок годности:; 36 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте одно- родность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |