|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 05.02.13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 10.09.09г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TR 5008/00; ### АДГЕЗИОННЫЙ БАРЬЕР-ГРУНТ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАННОЙ БУМАГИ. Область применения:; Для обеспечения адгезии к меламиновой бумаге и другим трудно окрашиваемым поверхностям.. Способ нанесения:; Вальцовая окрасочная машина, воздушные и безвоз- душные пистолеты.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TR 5008 TH 2580 DT 452; вальцы 100 40 -; распыление 100 40 30 - 50. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; TR 5008 TH 2580; 18  1 20  1. Удельная плотность (кг/л):; TR 5008 TH 2580; 0,920  0,030 1,001  0,030. Вязкость DIN 8 при 20ºС (секунды):; TR 5008; 18  2. Жизнеспособность (для распыления):; 4 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 5 – максимум 50. Количество слоев:; Максимум 1. Время сушки при 10 г/м2 и 20С:; 5 – 10 минут. Ускоренная сушка инфракрасная:; 50 – 60 секунд. Последующие слои:; Полиуретановыми, полиэфирными и нитроцеллюлоз- ными лаками не ранее, чем через 30 минут и не поз- днее 3 часов.. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда про- веряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Общие характеристики: TR 5008 представляет собой адгезионный барьерный грунт для обеспечения адгезии к большинству типов меламиновой бумаги и другим проблемным поверхностям. Альтернативные формулы смешивания: В качестве адгезионного грунта для ламинированной и пропитанной бумаги (меламиновой бумаги) Рецептура смешивания:; TR 5008 TH 1400 DT 452; по весу 100 50 100. Способ нанесения:; Пульверизатор. Жизнеспособность:; 4 часа. Время сушки при 50 г/м2 :; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Окрашивание:; 10-15 мин 50-60 мин 3-4 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 30 – максимум 60. Количество слоев:; Максимум 1. Последующие слои:; Полиуретановыми, полиэфирными и нетроцеллюлоз- ными лаками не ранее, чем через 4 часа и не позд- нее, чем через 24 часа.. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 05.02.13 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 10.09.09г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TR 5008/00; ### АДГЕЗИОННЫЙ БАРЬЕР-ГРУНТ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАННОЙ БУМАГИ. В качестве барьерного грунта для смолистых пород Рецептура смешивания:; TR 5008 TH 1400 DT 452; по весу 20 100 100. Способ нанесения:; Пульверизатор. Жизнеспособность:; 6 часов. Время сушки (50 г/м2):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Окрашивание:; 5 – 10 минут 50 – 60 минут 4 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 40 – максимум 60 на один слой. Количество слоев:; От 1 до 4 на смолистых породах древесины. Интервал между слоями:; Минимум 1 час – максимум 4 часа. Последующие слои:; Полиуретановыми, полиэфирными и нетроцеллю- лозными лаками не ранее, чем через 4 часа и не позднее, чем через 24 часа.. Особые указания: Из-за огромного разнообразия сортов ламинированной и меламиновой бумаги рекомендуется проводить испытательную окраску каждого нового сорта бумаги для проверки совместимости бумаги и лакокрасочной системы. Отвердители ТН 1400 и ТН 2580 чрезвычайно чувствительны к влаге, поэтому плотно закрывайте тару после их отбора. Не рекомендуется использовать отвердители ТН 1400 и ТН 2580 на светлых поверхностях, т.к. в течение долгого времени цвет может измениться. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |