|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.09.97 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 02.07.96г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 0565/00; ### ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПОРИСТЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ. Область применения:; Плоские детали, массив.. Способ нанесения:; Покрасочные пистолеты, кисть, тампон.. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель); TU 565 TH 765; по весу (кг) 100 100; по объему (л) 100 100. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; Часть А: Часть В:; 11  1 35  1. Удельная плотность (кг/л):; Часть А: Часть В:; 0,830  0,030 0,982  0,030. Вязкость при 20ºС (секунды):; Часть А: А + В:; 44  5 (DIN 2) 13  2 (DIN 4). Жизнеспособность:; 6 часов. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 30 – максимум 80. Интервал между слоями:; Минимум 60 мин, максимум 24 часа. Количество слоев:; Максимум 5. Время сушки при 80 г/м2 и 20С:; Пылестойкость: Исчезновение отлипа:; 10-15 мин 3 часа. Абразивная обработка:; Не ранее, чем через 12 часов. Последующие слои при 20ºС:; Время зависит от веса мокрой пленки и количества слоев: 30 г/м2 и только один слой, от 1 до 48 часов 80 г/м2 и несколько слоев, от 4 до 48 часов. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда про- веряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка окрашиваемой поверхности: Окраска древесины водоразбавляемыми морилками (серии АС 600/ХХ или АС 1400/ХХ), либо морилками на основе растворителя (ХМ 7100/ХХ или ХМ 8000/ХХ). Общие характеристики: Барьерный грунт TU 565 специально разработан для нанесения поверх него полиэфирных лакокрасочных материалов. Главная особенность грунта – хорошая смачиваемость пор, которая наиболее ярко выражена при нанесении на вертикальные поверхности и при небольшом весе нанесенного мокрого слоя (30 – 80 г/ м2). Поэтому продукт представляет собой отличный барьер для шпона красного дерева и эрики, которые имеют глубокие и много поглощающие поры, и для пород, которые очень склонны к высвобождению воздуха (зебровое дерево, вяз, и т.п.). Он также имеет хорошую изолирующую способность на смолистых породах, хотя в этом случае всегда необходимо предварительное испытание для определения необходимого количества слоев, чтобы получить желаемый результат. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |