|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 12.06.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 15.05.07г ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### TU 0571/XX; ### ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПОРИСТОГО ПОЛИУРЕТАНА. Цвет:; 13 белый, 92 орех, 95 темный орех. Область применения:; Пористый полиуретан. Способ нанесения:; Распылитель. Рецептура смешивания: Часть А Часть В (отвердитель) Растворитель; TU 571/XX ТН 767 DT 40; 100 30 10-15. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 70  3. Удельная плотность (кг/л):; 13 белый: Другие цвета; 1,450  0,030 1,350  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 23  3. Подготовка поверхности Вымойте изделие из пористого полиуретана ацетоном или хлорорганическими растворителями. Общие характеристики Жизнеспособность:; 2 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):; Минимум 100, максимум 180 на один слой. Время сушки (при 100 г/м2 и 20С):; Пылестойкость: Исчезновение отлипа: Штабелирование изделий:; 15 минут 40-50 минут 1 ночь. Ошкуривание:; Выждать минимум 8 часов. Нанесение следующих слоев:; Спустя 1 ночь. Срок годности:; 36 месяцев. После длительного хранения всегда проверяйте одно- родность и тщательно перемешивайте для устранения воз- можного осадка.. TU 571/ХХ специально разработан, чтобы демонстрировать превосходную адгезию с поверхностью, хорошую укрывистость и высокую толщину сухой пленки, что способствует заполнению микровпадин на поверхности. Чем меньше отделяющего компонента на изделии, которое будет покрыто, тем лучше адгезия грунта TU 571/ХХ. Как правило, изделие не должно грунтоваться ранее, чем через 48 часов после освобождения из формы. Альтернативные отвердители ТН 1400 в количестве 20% улучшает адгезию лака с поверхностью по сравнению с отвердителем ТН 767. ТН 1400 рекомендуется применять в том случае, когда детали покрыты большим количеством отделяющего вещества или были плохо вымыты. Желательно предварительное испытание. ТН 1400 сухой остаток (%): 50  1 плотность (кг/л): 1,059  0,030 Специальные инструкции: Если требуется определенный оттенок грунта, его можно подкрасить пастами серии ТР 4140/АВС. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |