|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 21/02/03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 14/09/99. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XA 0215/NO; ### HYDROPLUS ПРОПИТКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С ЭФФЕКТОМ СТАРИНЫ. Область применения:; Картинные рамы. Метод использования; Распылительный пистолет. Разбавитель; От 5 до 20% с водой. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 47±2. Удельная плотность (кг/л):; 1.400±0.030. Вязкость; 16”±3”. Общие характеристики: Количество слоев; 1. Срок годности (месяц); 15. ХА 0215/NO - легко удаляемая пропитка под старину, для создания эффекта «нарушения адгезии между слоями». Перед нанесением ХА 0215/NO поверхность обрабатывается нитроцеллюлозными, акриловыми или полиуретановыми грунтами. Для получения желаемого уровня вязкости в качестве разбавителя можно использовать обычную воду. Данный эффект достигается, если продукт наносится распылением при сниженном давлении воздуха, чтобы материал ложился в виде капель, подходящая дюза для этого (1.9 – 2.5 мм). Также ХА 0215/NO может наноситься кистью на отдельные участки поверхности. При нормальной температуре и влажности воздуха процесс сушки происходит от 20 до 60 мин. После высыхания, чтобы получить цветной контраст с основой, наносится материал другого цвета, который в свою очередь тоже после сушки шлифуется скотч-брайтом, и в тех местах, где был нанесен ХА 0215/NO, верхний слой легко удаляется. Особые указания: - Остатки материала должны утилизироваться в соответствии с природоохранным законодательством. Не сливайте отходы в канализацию. - После вскрытия тары, продукт может быть подвержен воздействию бактерий и грибков, находящихся в воздухе, что вызывает загнивание, определяемое по запаху и густоте продукта в банке. Во избежание этого, не выливайте неиспользованный продукт обратно в банку, и не оставляйте вскрытую тару более чем на неделю, особенно в жаркую погоду. Для продления срока годности покрытий на водной основе рекомендуется добавлять бактерицид XA 4051/00 (0.1-0.5%). |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |