|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 18.04.02 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 26.06.01г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XA 40*; ### ПАСТЫ ДЛЯ ТЕКСТУРНОГО ЭФФЕКТА. Размер частиц:; ХA 405 ХA 406 ХA 407 ХA 408; очень мелкая текстура мелкая текстура средняя текстура грубая текстура. Сухой остаток (%):; ХA 406, XA 407 ХA 405, XA 408; 45  1 35  1. Удельная плотность (кг/л):; 1,020  0,030. Дозировка:; 5-10%. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Общие характеристики XA 40* это связующее вещество в форме легко диспергирующейся пасты добавляется в водные покрытия в количестве 5-10% для получения текстурного эффекта. Специальные инструкции Перед использованием тщательно перемешайте. Чтобы гарантировать однородность, смешайте XA 40* с небольшим количеством продукта, а затем соедините с остальной частью продукта и тщательно переме- шайте. Не допускайте замерзания продукта. Хранить при температуре не ниже + 5°С. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |