|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 03.06.02 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 13.03.02г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XA 0481/00; ### ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОННЫХ РАМ. Область применения:; Двери, оконные рамы и другие деревянные детали, располо- женные вне помещений.. Рецептура смешивания:; Готов к применению.. ## Общие характеристики Сухой остаток (%):; 40  1. Удельная плотность (кг/л):; 1,030  0,030. Время высыхания (200 мкм при 20ºС):; Исчезновение отлипа: Полное высыхание: Ошкуривание: Окрашивание:; 1 час 2 часа 2 часа 2 часа. Рекомендуемый вес жидкого слоя (мкм):; От 150 до 300. Количество слоев:; 1. Кроющая способность:; Примерно 5 г на 7 см. Срок годности:; 15 месяцев. XA 481 – прозрачный порозаполнитель для защиты древесины на торцах дверей и оконных рам от влагопоглощения. При нанесении финишного лака распылителем турбулентность, вызванная воздушным давлением, не позволяет нанести слой достаточной толщины на поперечных соединениях. Это влияет на долговечность изделия – через несколько месяцев возможно отслаивание покрытия. XA 481 специально разработан таким образом, чтобы продлить долговечность, он содержит смолы, гарантирующие высокую эластичность, проникновение и водонепроницаемость. Он должен наноситься на соединения на торцах изделия после высыхания защитной пропитки. Нанесите несколько избыточное количество порозаполнителя и равномерно размажьте его пальцем. В период от 2 до 16 часов возможно нанесение верхнего слоя без шлифования, если же прошло более 16 часов, то шлифовка необходима. Он также может наноситься на сочленения при сборке рамы, что значительно снижает разбухание при влажной погоде. ВНИМАНИЕ! Хранить продукт при температуре не ниже +5°С и не выше +35°С. Во время нанесения температура продукта, древесины и воздуха в комнате должна быть не менее +15°С. Покрытия, нанесенные при более низких температурах химически и механически менее устойчивы, чем полагается по стандартам. Остатки - неиспользованного лака, водяные завесы кабин и т.п. отходы должны утилизироваться в соответ- ствии с природоохранным законодательством. Не сливать в канализацию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |