|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 15.01.07 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

прекращает действие предыдущего издания от 16.07.96г.

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XA 4026/00; РЕГУЛЯТОР СУШКИ ДЛЯ КРАСОК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. ## Технические характеристики Дозировка:; от 2 до 6%. Удельная плотность (кг/л):; 1,020  0,030. Срок годности (месяцы):; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда про- веряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. ## Общие характеристики ХА4026 является смесью гликолей в воде, используемых для: - увеличения смачиваемости отделочных покрытий, в частности при высокой температуре воздуха - улучшения текучести защитных пропиток, наносимых кистью или методом полива - замедления времени сушки (на отлип) покрытий на водной основе ХА 4026 концептуально отличается от ХА 4017: в то время как первый замедляет время сушки покрытий на водной основе, последний используется для восстановления pH продукта согласно техническим данным. Способ применения Свежая пропитка; Добавлять 3-6% для замедления сушки и улучшения текучести. Добавлять только один раз. Наилучшие характеристики для нанесения кистью.. Используемая пропитка; Если ранее не вносилась в свежий продукт.. Свежий отделочный лак; В случае особенно высокой температуры воздуха, в частности при нанесении роботизированными установками, добавлять 2-4% для улучшения смачивания и замедления сушки. Количество регулятора необходимо отнять от количества воды разбавления. Добавляется только один раз. Лучший результат с вращающимися краскопультами.. Восстановленный отделочный лак; Если ранее не вносилась в свежий продукт.. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |