|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 01.03.04 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

прекращает действие предыдущего издания от 16.09.96

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XA 4051/00; БАКТЕРИЦИД ДЛЯ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫХ ПОКРЫТИЙ. ## Технические характеристики Удельная плотность (кг/л):; 1,140  0,030. Дозировка (%):; От 0,1 до 0,3. Срок годности (месяцы):; 12. ## Общие характеристики Добавка ХА 4051 – специально разработанный бактерицид для сохранения водоразбавляемых лакокрасочных материалов. Он особенно подходит для защитных пропиток серий АМ 548/ХХ и АМ 549/ХХ при их нанесении погружением, когда упомянутые пропитки находятся в ваннах длительное время, особенно в теплое время года, и когда они могут подвергнуться атаке микроорганизмов, вызывающих гниение. Тем не менее, ХА 4051 может применяться также и в других водоразбавляемых материалах. Для предотвращения упомянутого загнивания, эффективно периодическое (еженедельное) добавление в летний период. Наряду с применением ХА 4051 следует уделять внимание культуре производства: продукты, остающиеся в окрасочных ваннах подолгу, следует периодически фильтровать для удаления опилок, постоянно накапливающихся при окраске. Рекомендуется всегда добавлять бактерицид, если разбавление производится водой, качество которой вызывает сомнение. 2-3% раствор ХА 4051 в воде может использоваться для промывки окрасочного оборудования, ванн, трубопроводов, насосов и т.п. Такое обслуживание оборудования рекомендуется по крайней мере ежегодно, до наступления летнего периода. Для устранения плохого запаха от водяной завесы в окрасочной кабине достаточно добавить 0,05 – 0,1 % бактерицида. Внимание! Не допускать замерзания. Хранить при температуре не ниже +5°С. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |