|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 06.12.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

прекращает действие предыдущего издания от 28.08.98г.

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XA 4080/00; ### СШИВАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. Область применения:; Подлежит внесению в покрытия на водной основе для увеличения прочности, химической стойкости и устойчивости к отслаиванию.. Способ нанесения:; Вносить 0,5-1% в покрытия на водной основе и пе- ремешивать механическим способом.. ## Технические характеристики Удельная плотность (кг/л):; 1,185  0,010. Сухой остаток (%):; 100. Срок годности (месяцы):; 12. ## Общие характеристики XA 4080 является сшивающим веществом для покрытий на водной основе. При добавлении вещества в концентрации 0,5-1% происходит существенное улучшение прочности, устойчивости к стиранию, химической стойкости и устойчивости к блокированию. Вещество должно использоваться во всех случаях, когда указанные характеристики являются особенно востребованными (например, в случае мебельных красок, которые должны обеспечивать высокую химическую стойкость, красок для дверей, оконных рам, устанавливаемых в странах с особенно жарким климатом и т.п.). XA 4080 теряет эффективность по истечении 24 часов после внесения в краску. Затем необходимо добавить новую порцию сшивающего вещества, перемешивая остаток продукта с равным количеством свежего материала. Не рекомендуется добавлять ХА 4080 в грунты или самогрунтующиеся краски, т.к. это приводит лишь к незначительному улучшению химической стойкости системы покрытия, с другой стороны, может быть вызвано шелушение покрытия или ухудшение адгезии верхнего отделочного слоя. В случае нанесения последующих слоев краски спустя 2 часа необходимо выполнить тщательную абразивную обработку грунта. Способ применения Ввиду высокой вязкости ХА 4080 подлежит внесению в выше указанном процентном соотношении и при условии помешивания (предпочтительно, механического). Если исключить помешивание при добавлении в краску, то возможно образование сгустков, для устранения которых необходимо выполнить фильтрацию. Для улучшения дисперсии рекомендуем выполнить предвари- тельное диспергирование продукта непосредственно перед применением с использованием равного количества воды, а затем медленно его добавлять, осуществляя перемешивание. Продолжительный контакт с чистой водой (5-15 минут) может вызвать затвердевание, с последующей потерей продукта. Добавление сшивающего вещества в продукт обычно не связано с изменением вязкости, т.к. с учетом используемого количества происходит лишь медленная реакция с водой, что связано с потерей ее эффективности. Сшитый продукт, смешанный за один день до повторного применения, подлежит смешиванию со свежим продуктом в пропорции 1:1. Затем в полученную смесь необходимо ввести сшивающее вещество, как и в случае применения свежего продукта в полном объеме. Специальные инструкции Данный продукт предназначен только для профессионального использования. Не рекомендован для домашнего применения. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |