|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 18.01.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

прекращает действие предыдущего издания от 10.02.00г.

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XA 4086/00; НЕЙТРАЛЬНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ЭФФЕКТА СТАРИНЫ. Область применения:; Плоские детали. ## Технические характеристики Удельная плотность (кг/л):; 0,970  0,030. Сухой остаток (%):; 3  0,5. ## Общие характеристики Смесь ХА 4086 95% с ХА 4099/ХХ 5% (разведенный с ХА 4026 в размере 50%, в случае необходимости) используется, как эффект патины, наносимый щеткой на пигментированные покрытия. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и хорошо перемешивайте, чтобы устранить любой возможный осадок. Время сушки:; 2 часа при комнатной температуре. Верхний слой:; Нитроцеллюлозный, полиуретановый или отверждающийся кислотой лак. Срок годности:; 15 месяцев. Способ нанесения Вращающийся и колеблющийся ручной пульверизатор. После высыхания продукт должен быть удален посредством щетки или ткани. Специальные инструкции В продукте может образовываться осадок, который легко удаляется в результате перемешивания. Перед нанесением верхнего слоя всегда проверяйте, чтобы античная пропитка хорошо просохла, а так же рекомендуем проводить тест на адгезию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |