|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 21.02.03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания VS 1388/00 от 10.04.02г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XA 4095; ### Добавка к водным материалам для стекла. Область применения:; Добавляется в покрытия на водной основе, чтобы увеличить твердость, химическое сопротивление и сопротивление слипанию.. Способ нанесения:; 1-2 % в водный грунт. Срок хранения; 12 месяцев. Основные характеристики ХА 4095 – добавка для покрытий на водной основе. При добавлении 1-2 % значительно улучшается твердость, сопротивление истиранию, устойчивость к агрессивным химикатам и сопротивление слипанию. Рекомендуется добавлять данный материал во всех случаях, когда требуется более высокая твердость и стойкость к действию химикатов, а также для покрытия дверей и оконных рам, особенно для местности с жарким климатом и т.д. ХА 4095 теряет свою эффективность в течение 48 часов, после добавления в покрытие. После истечения этого времени необходимо добавить свежую добавку в оставшийся продукт смешанный с равным коли- чеством свежего материала. При добавлении ХА 4095 в грунт или порозаполнитель следует точно определить количество добавки, поскольку несоответствие может вызвать образование шагрени или плохую адгезию поверхностного покрытия. Если при нанесении между слоями прошло более 2 часов, то требуется обязательная шлифовка. ХА 4095 добавляется в количестве 2 % в водный лак для несения на стекло, чтобы улучшить адгезию. Данный продукт, встречаемый на рынке, прошел предварительное испытание на адгезионную прочность, согласно предъявляемым требованиям. Методы использования Из-за высокой вязкости, ХА 4095 должен быть добавлен в процентном соотношении, показанном выше, и обязательно хорошо перемешан (предпочтительно механически). Если продукт будет не перемешан, это может повлечь за собой образование сгустков, в таком случае требуется дополнительная фильтрация. Добавление данного продукта обычно не влечет за собой изменение вязкости; однако, превышение дозировки (более 2 %) действительно увеличивает вязкость и может вызвать гелеобразование. Разбавленный лак, неиспользованный в течение дня должен быть повторно использован в соотношение 1:1 со свежим продуктом. Затем в полученную смесь необходимо ввести добавку, как и в случае применения свежего продукта в полном объеме. Специальные инструкции Данный продукт предназначен только для профессионального использования. Не рекомендуется для домашнего применения. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |