|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 01.07.07 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 13.03.98г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XP 1001/00; ДРЕВЕСНАЯ ПУЛЬПА. Область применения:; Рамки, орнаменты и молдинги. Способ нанесения:; Пресс-вальцы для рамок. ## Технические характеристики Удельная плотность (кг/л):; В зависимости от цвета: 0,930 ÷ 0,980. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове-ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Общие характеристики: ХР 1001/00 это серия древесных пульп состоит из буковой тонкого волокна и грубой шлифовальной пыли. Древесная пульпа наносится и формуется на багет из пород аюс, самба или рамин с помощью пресс-вальцов, оснащенных винтовым насосом для перемешивания пульпы. XP 1001/00 может также наноситься на водоразбавляемый грунт для экструдера, например GA 0810/XX. Отличие этой серии пульп от серий XP 1005/00 и XP 1007/00 в лучшей адгезии первой к водоразбавляемым грунтам для экструдера и голой древесине. Степень адгезии на водоразбавляемых грунтах для экструдера зависит от скорости линии и давления пресс-вальцов. Даже то, что XP 1001/00 сохнет дольше, чем XP 1007/00, первая полностью отверждается за 24 часа. Для слоя толщиной более 3 см перед нанесением последующих покрытий выждать 36 часов. Высокая влажность воздуха замедляет сушку. Продукт готов к использованию. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |