|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 13.03.98 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД ### ОПИСАНИЕ. ### XP 1007/00; ДРЕВЕСНАЯ ПУЛЬПА. Область применения:; Рамки, орнаменты и молдинги. Способ нанесения:; Пресс-вальцы для рамок. Рецептура смешивания:; Продукт готов к применению. ## Технические характеристики Удельная плотность (кг/л):; В зависимости от цвета: 0,980 ± 0,030. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове-ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Общие характеристики: Древесная пульпа ХР 1007 состоит из буковых тонких волокон и грубой шлифовальной пыли. Древесные пульпы наносятся на багет с помощью пресс-вальцов, оснащенных винтовым насосом для перемешивания пульпы. Пульпа XP 1007 может также наноситься на водоразбавляемый грунт для экструдера, например GA 810/XX. Паста легко формируется стальным роликом, который оказывает на неё давление. Излишки пульпы могут многократно использоваться при условии немедленного возвращения их в общую массу. Пресс-вальцы оборудованы специальным насосом для тщательного перемешивания пульпы, а ролик придаёт ей форму. Затвердевание пульпы прямо пропорционально толщине слоя: чем толще слой пульпы, тем дольше сушка. Однако при комнатной температуре 24 часа более чем достаточно для полного высыхания пульпы. Пульпа может быть покрыта как нитроцеллюлозными, так и полиуретановыми покрытиями. Высокая влажность замедляет процесс затвердевания пульпы. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |