|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 10.11.97 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 08.05.96г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XP 10**/00; ### ПОЛИРУЮЩИЕ ГЛЯНЦУЮЩИЕ СОСТАВЫ. Серия ХР 10ХХ включает ряд полирующих продуктов специально разработанных для решения всех проблем, связанных с механической полировкой сложных восковых полиэфирных, безвосковых сложных полиэфир- ных, полиуретановых и нитроцеллюлозных покрытий. Они включают абразивные пасты различных сортов, полировочную эмульсию, бессиликоновый полирующий материал и два бруска полирующего воска. Жидкие полирующие составы: ХР 1081 полирующий воск сверхмелкой зернистости ХР 1085 полирующая паста мелкой зернистости ХР 1087 абразивная паста средней зернистости ХР 1089 абразивная паста обработки средней грубости ХР 1091 бессиликоновый полирующий воск ХР 1093 абразивная паста грубой обработки ХР 1098 абразивная паста грубой обработки Бруски полирующих составов: ХР 1072 белый полирующий воск ХР 1074 жёлтый полирующий воск Срок хранения: При соблюдении условий хранения, срок хранения не ограничен. После длительного периода хранения, проверьте на однородность и хорошо размешайте для удаления воз- можного осадка. Из серии ХР 10ХХ можно выбирать другие продукты в соответствии со следующими основными рекоменда- циями: Сложный восковый полиэфир Система высокого качества:. - первое применение; ХР 1089. - второе применение; ХР 1085. - третье применение; ХР 1081. - четвёртое применение; ХР 1091. Система нормального качества:. - первое применение; ХР 1087. - второе применение; ХР 1081. - третье применение; ХР 1091. Сложный базовый полиэфир: С использованием этого типа полиэфира обработка наждачной бумагой проводится исключительно для удаления небольших запыленных участков, поэтому мы рекомендуем лёгкую обработку с использованием бумаги №600. Полировка может быть выполнена следующим образом: - первое применение; ХР 1087. - второе применение; ХР 1081. - третье применение; ХР 1091. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |  |  |  |
|  |  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 10.11.97 |
|  |  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  |  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 2 из 2 |

| прекращает действие предыдущего издания от 08.05.96г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XP 10XX; ### ПОЛИРУЮЩИЕ ГЛЯНЦУЮЩИЕ СОСТАВЫ. Полиуретановые покрытия с высоким уровнем глянца: ### С использованием этого типа плёнки обработка наждачной бумагой проводится исключительно для удале- ния небольших запыленных участков, поэтому мы рекомендуем лёгкую обработку с использованием бумаги №600. Полировка может быть выполнена следующим образом: - первое применение; ХР 1087 или 1085. - второе применение; ХР 1081. - третье применение; ХР 1091. Нитроцеллюлозные покрытия - первое применение; ХР 1087. - второе применение; ХР 1081. - третье применение; ХР 1091. Предупреждение На результат проведения полировки оказывает влияние ряд следующих факторов: - зерно наждачной бумаги, используемой для заключительной обработки; - тип войлока используемого для валиков; - жёсткость плёнки (в зависимости от химического состава покрытия и время выдерживания плёнки для затвердения); - качество полирующих продуктов и степени разбавления. ХР 1093, 1098, 1089, 1087, 1085 и 1081 следует разбавлять на 10-20% с использованием DE 703 и ХР 1091 следует разбавлять на 50% водой. Следующие продукты SAYERLACK можно обрабатывать с использованием полирующих продуктов серии ХР10ХХ: PF.../XX Прозрачные и пигментированные сложные восковые полиэфиры PL.../XX Прозрачные и пигментированные полиэфирные покрытия с высокой степенью глянца TL.../XX Прозрачные и пигментированные полиуретановые покрытия с высокой степенью глянца |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |