|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 20.11.97 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Компания «Верниче» официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 09.09.97г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XT 0300/00; ### АНТИКРАТЕРНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ПОКРЫТИЙ. Область применения:; Как добавка для матовых или глянцевых полиуретано- вых финишных покрытий для устранения кратеров или пузырьков на поверхности.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 10  0,5. Удельная плотность (кг/л):; 0,878  0,030. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Общие характеристики: ХТ 300 - добавка для финишных полиуретановых покрытий для устранения кратеров, вызванного случайным загрязнением от других продуктов или окружающей среды. Присутствие кратеров - это практически всегда признак загрязнения окружающей среды, поверхности, которую окрашивают, воздуха, используемого в лакораспылительной системе или самого покрытия. Поэтому первое, что необходимо сделать для устранения причин этого загрязнения, это промыть окрашиваемую поверхность и оборудование растворителем, очистить окружающий воздух и воздух в лакораспылительной системе и т.д. Процент добавления: XT 300 может добавляться в количестве максимум 3% от уже смешанного лакокрасочного материала. Предупреждение: Продукт нельзя смешивать с грунтами. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |