|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 14.07.03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XT 0356/00; ### ГАРМОНИРУЮЩЕЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ пропиток, наносимых распылением. Область применения:; Мебель, плоские детали, рамы, профили.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 33  1. Удельная плотность (кг/л):; 1,100  0,030. Общие характеристики Время сушки:; 2 часа при комнатной температуре.. Возможность нанесения повторного покрытия:; Для нитроцеллюлозных или полиуретановых покры- тий.. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Добавление 10-20% ХТ 356 в пропитки ХМ 8000/ХХ, уже разбавленные DX 1131 или DX 986 обеспечивает равномерную структуру поверхности и благодаря высокому содержанию твёрдых веществ, способствует скрытию дефектов поверхности и компенсирует неравномерность впитывания, в особенности для дерева вишня. Способы нанесения С помощью фиксированных, вращающихся или качающихся пистолетов, или ручных пистолетов-распыли- телей: обеспечивать лёгкое механическое смешивание продукта во избежание отделения связующего веще- ства, т.к. порция гармонирующего агента в связующем имеет тенденцию к быстрому отделению (сепара- ция). Специальные инструкции На дне ёмкости возможно образование осадка, но его можно легко диспергировать с помощью палочки. Окончательный результат зависит от вида древесины и используемых разбавителей. Перед использованием системы красок убедитесь в том, что было выдержано достаточное время для сушки пропитки и, проверить адгезию. Рекомендуем не хранить остатки пропитки уже смешанной с ХТ 356, т.к. со временем может образоваться осадок, дисперсия которого будет затруднена. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |