|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 24.05.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 09.09.97г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XT 041*/00; ### ПРОЗРАЧНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ТЕКСТУРНОГО ЭФФЕКТА. Область применения:; В качестве присадки в пигментированную матовую полиуретановую отделочную краску.. Размер частиц:; ХТ 416 ХТ 417 ХТ 418; мелкая текстура средняя текстура грубая текстура. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; ХТ 416, ХТ 418 ХТ 417; 57  1 46  1. Удельная плотность (кг/л):; ХТ 416, ХТ 418 ХТ 417; 0,930  0,030 0,900  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; ХТ 416, ХТ 418; 50  10. Вязкость по Брукфилду при 20ºС (секунды):; ХТ 417; 1000 cps  250. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Общие характеристики Настоящая паста подлежит добавлению в пигментированную матовую отделочную краску в пропорциях 15 частей (по весу) к 100 частям пигментированной базы. Степень блеска готового продукта становиться приблизительно на 10 глосс меньше первоначального блеска пигментированной базы. Специальные инструкции Перед использованием связующее вещество тщательно перемешать и добавить в пигментированную краску. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |