|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.09.97 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 08.01.96г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XT 0479/00; ### ОДНОРОДНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ МОРИЛОК НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ. Область применения:; Как добавка к морилкам серии XM 8000.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 18  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,930  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 29  4. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Общие характеристики: Связующее XT 479 обычно используется при окраске неравномерной древесины (облицованной шпоном или твердых пород дерева). Добавление 10% XT 479 позволяет смягчить контраст между областями разного цвета и различной абсорбирующей способностью. XT 479 особенно хорошо подходит для ручного распыле- ния с последующим растиранием. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |