|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 05.11.10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XT 0573/13; ### БЕЛЫЙ РАЗДЕЛЯЮЩИЙ АГЕНТ. Область применения:; Разделяющий агент – это цветной пленкообразующий агент, который наносится на внутренние стенки формы до заливки полиуретановой пены.. Метод использования:; Распылитель. Разбавитель:; DТ0004/00 10-20%. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 44 ± 2. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 40 ± 3. Удельная плотность (кг/л):; 1.160 ± 0.030. Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м²):; 20-40. Количество слоев:; Макс.1. Время сушки (10г/м²):; 20” - 40”. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Общие характеристики В процессе формования пенополиуретановой пены (металлические формы), использование разделяющего агента помогает решить следующие сложные проблемы: уменьшить количество образования поверхност- ной пены, что делает цвет литого изделия равномерным, а также способствует адгезии последующих слоев краски. Технология нанесения следующая: 1. Нанесите предварительное восковое покрытие на внутренние стенки формы. 2. После того, как предварительное восковое покрытие хорошо высохнет, нанесите тонкий слой разделяю- щего агента XT 0573/13. 3. Примерно через 30 секунд, или, как только разделяющий агент хорошо высохнет, впрыскивается полиуретановая пена. 4. После экстракции (извлечения из формы) изделие необходимо промыть парами хлористого растворителя. 5. Распылите грунт, а затем нанести лак. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |