|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.09.97 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 05.07.96г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XT 0590/00; ### СВЯЗУЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ПАРКЕТНОЙ ШПАТЛЕВКИ. Область применения:; Для паркетных полов.. Способ нанесения:; Шпателем, после перемешивания с древесной пылью.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 13  1. Удельная плотность (кг/л):; 0,887  0,030. Вязкость DIN 4 при 20ºС (секунды):; 95  5. Время сушки:; Исчезновение отлипа: Полное высыхание:; около 30 минут 12 часов. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка поверхности: Зачистить наждачной бумагой № 100-150 и тщательно очистить. Общие характеристики: Связующий состав разработан специально для смешивания с древесной пылью (полученной при зачистке непокрытого деревянного пола наждачной бумагой) для последующего заполнения им маленьких трещин и неровностей на паркетном полу. Для безукоризненного заполнения сначала следует использовать достаточно жидкую смесь (20-30 граммов древесной пыли на 100 грамм ХТ 590), вдавливая её в трещины как можно сильнее, после чего нужно нанести несколько более густую смесь (40-50 граммов древесной пыли на 100 грамм связующего состава). Поверхность шпатлёвки быстро высыхает (сухость при касании), но для достижения наилучшего результата перед зачисткой и нанесением покрытия рекомендуется оставить состав на ночь для полного высыхания. Засохшая шпатлёвка отличается исключительной стираемостью при зачистке наждачной бумагой (для этого подойдёт машинка для зачистки, использующая круги наждачной бумагой № 100-150), отсутствием прилипания к ней бумаги, хорошей стойкостью к наносимым поверх неё покрытиям с минимальной усадкой шпатлёвки и сохранением натурального цвета древесной пыли в трещинах (малая заметность). После зачистки наждачной бумагой и удаления пыли рекомендуется нанесение первичного слоя барьерного грунта TU 325 с последующим нанесением завершающего покрытия TL 599 с высоким блеском или завершающего покрытия TZ 66** со средним блеском. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |