|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.09.97 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XT 4031/00; ### УСКОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ И АКРИЛО-ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ПОКРЫТИЙ. Область применения:; Как добавка к акрило-полиуретановым грунтам и фи- нишным лакам и нежелтеющим полиуретановым фи- нишным лакам для ускорения сушки.. ## Технические характеристики Удельная плотность (кг/л):; 0,886  0,030. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Общие характеристики XT 4031 ускоряет реакцию затвердевания в акрило-полиуретановых покрытиях и полиуретановых финиш- ных лаках, используемых в сочетании со следующими отвердителями: TH 720, TH 721, TH 724, TH 733, TH 735, TH 738, TH 759, TH 790, TH 2520, TH 2550. Дозировка 0,2 –0,5% от части А. Специальные инструкции Добавление ускорителя XT 4031 уменьшает срок хранения готового продукта. Необходимо убедиться, что это не опасно для характеристик покрытия. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |