|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.09.97 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 31.05.96г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XT 4037/00; ### СИЛИКОНОВАЯ ДОБАВКА. Область применения:; Как добавка к полиуретановым финишным лакам и эмалям для повышения устойчивости к царапинам и снижения коэффициента трения поверхности.. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 1  0,1. Удельная плотность (кг/л):; 0,863  0,030. Общие характеристики: Силиконовая добавка XT 4037 добавляется в полиуретановые финишные лаки и эмали для повышения стойкости к царапинам и снижения коэффициента трения поверхности. Она может добавляться также к самогрунтующимся лакам, при нанесении верхним слоем, для увеличения устойчивости к царапинам и уменьшению степени блеска. Дозировка: XT4037 может добавляться к ЛКМ в количестве 1 - 4% от части А. При правильном хранении, срок годности неограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка. Предупреждение: Никогда не превышайте рекомендуемую дозировку. Добавление XT4037 влияет на нанесение последующих покрытий. Если такое нанесение требуется, необхо- дима промежуточная шлифовка. Добавление XT4037 в ЛКМ при нанесении наливом может вызывать образование пузырьков. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |