|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 02.07.09 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XTL 7178/00; ### УСИЛИТЕЛЬ АДГЕЗИИ ДЛЯ СТЕКЛА. ## Технические характеристики Удельная плотность (кг/л):; 1,055  0,030. Метод применения: XTL7178/00 является адгезионным ускорителем, который добавляется в размере 3-4% в полиуретановые материалы на основе растворителя для лучшей адгезии со стеклянной поверхностью, непосредственно перед применением. Принимая во внимание разнообразие стекла на рынке, рекомендуется предварительно протестировать покрытие, чтобы проверить эффективность XTL7178/00 в сочетании с Частью A. Предупреждение: При смешивании с Частью А, XTL7178/00 теряет свою эффективность в течение 3 часов. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |