|  | ###### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 09.09.97 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sayerlack is a brand of Sherwin-Williams |  |  |
|  | ## ИП Голубцов Е.В. официальный дилер SAYERLACK на юге России т. 223-23-40, 223-23-50, т/ф 223-23-30 www.lack.ru |  | страница 1 из 1 |

| прекращает действие предыдущего издания от 05.07.96г. ### КОД; ### ОПИСАНИЕ. ### XX 4130/00; ### ЦВЕТОВЫРАВНИВАЮЩЕЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫХ МОРИЛОК. Область применения:; Стулья и токарные изделия.. Способ нанесения:; Распыление и погружение.. Рецептура смешивания: Морилка Связующее; AC 600/XX XX 4130 Вода; 5 - 15 100 0 - 50. ## Технические характеристики Сухой остаток (%):; 16  1. Удельная плотность (кг/л):; 1,010  0,030. Вязкость DIN 2 при 20ºС (секунды):; 48  3. Время сушки (при 50 г/м2 и 20С):; Исчезновение отлипа: Окрашивание:; 60 минут 16 часов. Ускоренная сушка:; Обдув воздухом 40ºС в течение часа. Количество слоев:; Не более одного. Шлифование:; Предпочтительно с помощью стальной ваты. Срок годности:; При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда прове- ряйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения возможного осадка.. Подготовка поверхности: Тщательная шлифовка древесины. Общие характеристики: При окраске буковых стульев с поперечным срезом или с больной древесиной, связующее для водораз- бавляемых морилок ХХ 4130 позволяет решить проблему появления темных пятен на участках с повышенной впитываемостью, делая окраску более равномерной. Возможно разбавление водой, но однородность окраски при этом ухудшается пропорционально количеству добавленной воды. ХХ 4130 следует использовать с серией морилок АС 600/ХХ в следующей пропорции по весу: - ХХ 4130 100 частей - АС 600/ХХ 5 - 15 частей - Вода 0 - 50 частей Готовить смесь следует в пластмассовой таре. После окунания следует дать время на сток продукта с изделий, не допуская соприкосновения последних. После окончания работы, смесь следует слить в оригинальную тару. Необходимо фильтровать смесь от опилок и других примесей, которые в сочетании с повышенной температурой вызывают необратимый процесс гниения, вызывающий неприятные запахи и изменение цвета. Процесс гниения может особенно ускориться летом при использовании загрязненной воды, поэтому к раствору рекомендуется добавлять небольшой процент 0,1 – 0,2% бактерицидной добавки ХТ 4054. Предупреждение: Не допускать замерзания. Хранить при температурах не ниже +5°С. |
| --- |
| N.B.: | Данные, приведенные в этих Технических характеристиках, основаны на известных нам сведениях и опыте. Мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в характеристиках. Ответ- ственность за окончательные результаты применения продукции полностью несёт потребитель, который должен убедиться в том, что продукт соответствует его потребностям в том, что касается распылительных систем, окрашиваемой поверхности, а также рабочих условий. Внимание! Фактическая вязкость некоторых пигментированных или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в Технических характеристиках. Отклонение считается допустимым, если разница не превышает 30%. |